T.C.

SEFERİHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2025 YILI İNŞAAT MALZEMELERİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

| Sıra No | Malzemenin Adı-Açıklaması | Birimi | Miktarı |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Çimento (50gk lık torba halinde) | Torba | 2000 |
| 2 | Sıva için hamur kireç (20 kg lık torba halinde) | Torba | 150 |
| 3 | 19x29x13,5cm yığma tuğla | Adet | 2000 |
| 4 | 19x13,5x19cm tuğla | Adet | 2000 |
| 5 | Karışık(0,3mm kum + 1cm mıcır) beton malzemesi | m³ | 30 |
| 6 | Tesis kumu (0,2mm ölçüsü) | m³ | 20 |
| 7 | İnce sıva kumu (0,1mm ölçüsü) | m³ | 20 |
| 8 | Selülozik Endüstriyel beyaz boya (15 litre kova) Dyo veya muadili. | Kova | 20 |
| 9 | Selülozik Endüstriyel turuncu boya (15 litre kova) Dyo veya muadili. | Kova | 20 |
| 10 | Silikonlu iç cephe boyası Andezit 20 (15 litre kova) Dyo veya muadili | Kova | 20 |
| 11 | Silikonlu dış cephe boyası. Baz boya (15 litre kova) Dyo veya muadili | Kova | 20 |
| 12 | Tavan boyası (15 litre kova) Dyo veya muadili | Kova | 15 |
| 13 | By-Pass yol temel malzemesi (Şartname aşağıdadır.) | Ton | 4000 |
| 14 | Filler yol temel malzemesi (Şartname aşağıdadır.) | Ton | 2000 |
| 15 | Bordür tuğlası (palet adedi 360 ad.) | Palet | 2 |
| 16 | Taban tuğlası (palet adedi 600 ad.) | Palet | 4 |
| 17 | Traverten yer döşemesi (30x60x2cm) | m² | 150 |
| 18 | 30x60x25cm Ytong Gazbeton TSE belgeli 1. Sınıf kalite. | Adet | 300 |
| 19 | Seramik yapıştırıcısı (25kg torba) TSE belgeli 1. Sınıf kalite. ( Kalekim veya muadili.) | Adet | 15 |
| 20 | Çimento esaslı ince hazır sıva (25kg torba) TSE belgeli 1. Sınıf kalite | Adet | 20 |
| 21 | Çimento esaslı kalın hazır sıva (25kg torba) TSE belgeli 1. Sınıf kalite | Adet | 30 |
| 22 | 3mm kalınlığında polimer bitümlü su yalıtımı (1 top 1x10metre) BTM veya muadili. | Adet | 100 |
| 23 | 50x50 – 60x60 cm mat kaydırmaz seramik (TSE belgeli 1.sınıf kalite) Renk ve deseni idare belirleyecek. | m² | 50 |
| 24 | 15kg lık Silikonlu Dış cephe boyası. (TSE belgeli 1.sınıf kalite) Rengi idare belirleyecek. Kova halinde | Kova | 1 |
| 25 | Dış cephe boya astarı (TSE belgeli 1.sınıf kalite) | Litre | 20 |

- Çimento Genel Teknik Şartnamesi

İnşaatta kullanılacak çimento Türk Standartlarına (TS. 19) uygun olacaktır. İdare ya da müteahhidin sorumlu elemanlarının gerekli gördüklerinde alınacak örnek, yetkili laboratuarlarda analiz ettirilecek, çimentonun Türk Standartlarına uygunluğu tespit edilecektir. Çimentonun şantiyeye giriş tarihi ile miktarı müteahhit ve idare ile birlikte düzenlenecek tutanakla tespit edilecektir. İnşaat için gerekli çimento miktarı iş programına uygun olacak şekilde şantiyede depo edilecektir. Çimentolar, net ağırlığı 50 kg. olmak üzere, üzerinde fabrika markası bulunan ağızları orijinal olarak kapalı, yırtıksız, deliksiz kâğıt torbalar içinde bulunacaktır. Muhtelif fabrikaların çimentoları ayrı inşaat ünitesinde karıştırılarak kullanılamaz. Çimento rutubetsiz ve üzeri örtülü yerlerde depolanacaktır. Depo ya da ambarlarda; çimento torbaları zeminle temas etmeyecek şekilde ahşap ızgara üzerine en çok sekiz sıra halinde istif edilecektir.

Halen piyasada mevcut muhtelif cins ve isimdeki çimentolar :

1.- Normal portland çimentosu TS = 19

Hususi fenni şartnamesinde belirtilmek şartıyla ve özel nakil vasıtası temin edilebildiği hallerde inşaatta dökme çimento kullanılacaktır.

- Hamur Kireç

20 kg lık sızdırmayan ve rutubetten etkilenmeyen poşetlerde olmalıdır.

Teknik Özellikler:

Ca(OH)₂ : Min. %90

CaO+MgO : Min. %97

MgO : Max. %2

Kızdırma Kaybı : Max %5

- Taşıyıcı Yığma Tuğla

Tip (Ts En 771-1): Kategori I - HDAğırlık (kg): 8Boyut: 29*19*13,5(h) cmBasınç Dayanımı: 14 N/mm2Sipariş Kodu: DINY135Isı İletkenlik Hesap Değeri(λh): 0,50 W/mKDuvar Kalınlığı: 19 cm. - 29 cm.Hacim Ağırlığı: 1100 kg./m3Sarfiyat (ad/m2): (22 - 35) CE PERFORMANS ETİKETİ

- Tuğla

Tip (Ts En 771-1): Kategori II - LDAğırlık (kg): 3Boyut: 19*19*13,5 cmBasınç Dayanımı: 2,5 N/mm2Sipariş Kodu: ONBIsı İletkenlik Hesap Değeri(λh): 0,32 W/mKDuvar Kalınlığı: 19 cm - 13,5 cmHacim Ağırlığı: 600 kg/m3Sarfiyat (ad/m2): (35 - 25) CE PERFORMANS ETİKETİ

- Selülozik Boyalar

-Alkid reçine esaslı yarı mat ve yüksek örtücülüğe sahip olmalıdır.

-Yapışma kabiliyeti iyi olmalıdır.

-Boyanın açılmamış ambalajı ve oda sıcaklığında saklama ömrü en az 1 yıl olmalıdır.

-TSE standartlarına uygun olmalıdır.

-Viskozite: En az 85 KU

-Yoğunluk: 1,35+-0,05 gr/cm³

-Parlaklık: En az 70 gloss

-Örtme gücü: Tek katta 1kg ile 12-15 m2

- Plastik İç Cephe Boyalar

-İ ç cephe boyası, akrilik emülsiyon esaslı ve/veya  silikon ihtiva eden mat ve dekoratif özelliğe sahip olmalıdır.

-Her türlü yüzeye uygulanabilir olmalıdır. Yüksek kaplama ve doldurma gücüne sahip olmalıdır.

-Renkleri solmaz ve nefes alma özelliği olmalıdır.

-Ortalama %10-20 oranında su ile inceltilebilmelidir.

-Rulo veya fırça ile uygulanabilmelidir.

-Yüzeye bağlı olarak 10-15 m2/lt boyama özelliği olmalıdır.

-Boyanın açılmamış ambalajı ve oda sıcaklığında saklama ömrü en az 1 yıl olmalıdır.

-TSE standartlarına uygun olmalıdır.

-Boyalar  teneke veya plastik ambalaj içerisinde teslim edilecektir.

- Dış Cephe Silikonlu Boyalar

-Akrilik kopolimer reçine esalı silikon ihtiva eden su bazlı son kat dış cephe boyası olmalıdır.

-Yüksek kapatma gücü olmalıdır.

-Solmaya ve değişik hava şartlarına karşı dayanıklı olmalıdır.

-Yüzeye bağlı olarak 6-10 m2/lt boyama özelliği olmalıdır.

-Ortalama %10-20 oranında su ile inceltilebilmelidir.

-TSE standartlarına uygun olmalıdır.

-Boyalar teneke veya plastik ambalaj içerisinde teslim edilecektir.

- STABİLİZE (BY-PASS) 0-25 MM YOL TEMEL MALZEMESİ:

Malzemenin Tanımı: By-Pass malzeme, Taşın ocaklardan çıkarılması. konkasöre verilecek boyutta kırılması, vasıtalara yüklenmesi. ocak - konkasör arasında taşınması, boşaltılması, konkasöre verilmesi, Y.F.Ş. nin 67. kısmında belirtilen granülometriyi elde edecek şekilde konkasörle kırılması ve elenmesi suretiyle malzemenin hazırlanması, idaremize ait vasıtalara yüklenmesi, (idaremizce görevlendirilen personel kontrolünde kantarda dolu boş tartımı yapıldıktan sonra, sevk irsaliyesi ve kantar fişi ile birlikte idare personeline imza karşılığı) teslim edilmesi ile bütün işlerin yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat masrafları ile Yüklenici kârı ve genel masraflar yükleniciye aittir.

0-25 mm PlentMiks Temel Malzemesi ve 19 mm-25 mm Yıkanmış Mıcır Malzemesi temini;

a)  Agrega (0-25 mm, PlentMiks Temel ve 19-25 mm Yıkanmış Mıcır) kalker taşından elde edilecektir. (Bazalt, mermer, vb. taşlardan elde edilen malzemeler kabul edilmeyecektir.)

b) Agrega malzemeler kırılmış taştan elde edilecektir.

Kırılmış taştan elde edilen agrega malzemenin 4,75 mm elek üzerinde kalan kısımdaki tanelerin ağırlık olarak minimum %60’ ının bir veya daha fazla parçalanmış yüzü bulunacaktır.

Agrega malzemeler, temiz,  pütürlü, sağlam ve dayanıklı tanelerden oluşacaktır. Agrega içinde yumuşak ve dayanıksız parçalar, kil,  organik ve diğer zararlı maddeler serbest ve agregayı sarmış halde bulunmayacaktır.

c)  Agrega aşağıdaki şartları sağlayacaktır. ( T.C.K.Y.F.Ş. 69. madde)

Yassılık İndeksi		% max. 25

Aşınma				% max. 30

Don Kaybı			% max. 12

Soyulma Mukavemeti		% min. 50

Cilalanma kal.			% min. 30

d)  Agrega bünyesinde ağırlık olarak toz veya yabancı maddeler %1 den fazla olmayacaktır.

e)  Yazılmayan özellikler için T.C.K. Fenni Şartnamesinin 69. maddesindeki şartlar uygulanacaktır.

f) PlentMiks Temel karışımda kullanılacak olan su miktarında titreşimli tokmak (TS 1900, BS 1377) ile bulunan optimum su içeriğinden Wopt ± 0,5 veya ModifiyeProctor (TS 1900, AASHTO T 180) deneyi ile bulunan optimum su içeriğinden ( Wopt-1) – Wopt aralığında olacaktır.

g) PlentMiks Temel malzemede dizayngradasyonuna uygun olarak hazırlanan ve ModifiyeProctor yöntemi ile bulunan Maksimum Kuru Birim Ağırlığının %100 üne sıkıştırılmış numunelerin CBR değeri % 120 den az olmayacaktır.

h)PlentMiks Temel karışım homojen olacak, su ile karışmamış malzeme bulunmayacaktır.

ı) PlentMiks Temelkarışımın rutubetini kaybetmemesi için gerekli tüm önlemler yüklenici tarafından alınacaktır.

i)  Agregalar homojen olacaktır, her tip için aşağıdaki tabloda verilen gradasyonları sağlayacaktır.

| ELEK AÇIKLIĞI |  | % GEÇEN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mm | inç | 19-25mm Yıkanmış Mıcır | 0-25mm PlentMiks Temel |  |  |
| 50 | 2 |  |  |  |  |
| 37.5 | 1\2 |  |  |  |  |
| 25 | 1 | 100 | 100 |  |  |
| 19 | 3\4 | 0 - 30 | 80 - 100 |  |  |
| 15 | 1\1,5 |  |  |  |  |
| 12.5 | 1\2 | 0 - 10 |  |  |  |
| 9.5 | 3\8 |  | 50 - 82 |  |  |
| 4.75 | No.4 | - 2 | 35 - 65 |  |  |
| 2 | No.10 |  | 23 - 50 |  |  |
| 0.425 | No.40 |  | 12 - 30 |  |  |
| 0.075 | No.200 |  | 2 - 12 |  |  |

j) İdare personeli PlentMiks Temel malzemesinin optimum su oranını içermediğini tespit ettiği (gözlem neticesinde) durumda malzeme teslim alınmayacak, teslim alınmayan malzeme yüklenici tarafından iş yerinden uzaklaştırılacak ve bu durum için ücret talep edemeyecektir.

k) Agregalar yıkanmış olacak, üzerinde kesinlikle toz vb. bağlı madde bulunmayacaktır. Aksi takdirde agregalar kesinlikle kabul edilmeyecektir. Agregaya el ile temas edildiğinde kesinlikle el üzerinde toz tortu vb. madde izi bırakmayacaktır. Kabul edilmeyen agregalar yüklenici tarafından iş yerinden uzaklaştırılacak ve bu işlem için yüklenici ücret talep edemeyecektir.

l) İdare gerek görürse, teslim alınacak ve/veya teslim alınan Agregaların, bu şartnamede belirtilen teknik özelliklere uygun olup olmadığının tespiti amacıyla, bu tespiti yapabilecek bir laboratuvarda test ettirme yetkisine sahiptir. Bu test ile ilgili tüm giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır.

İstenilen bütün malzemelerin ocaklardan çıkarılması. konkasöre verilecek boyutta kırılması, vasıtalara yüklenmesi. ocak - konkasör arasında taşınması, boşaltılması, konkasöre verilmesi, Y.F.Ş. nin 67. kısmında belirtilen granülometriyi elde edecek şekilde konkasörle kırılması ve elenmesi suretiyle malzemenin hazırlanması, idaremize ait vasıtalara yüklenmesi, (idaremizce görevlendirilen personel kontrolünde kantarda dolu boş tartımı yapıldıktan sonra, sevk irsaliyesi ve kantar fişi ile birlikte idare personeline imza karşılığı) teslim edilmesi ile bütün işlerin yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat masrafları ile Yüklenici kârı ve genel masraflar yükleniciye aittir.

ÖLÇÜ : Taşıma kamyonlarının dolu ve boş ağırlığı farkı esas alınmak suretiyle tespit edilen By-Pass (agrega) ton cinsinden ağırlığıdır.

- FİLLER TEKNİK ŞARTNAMESİ

Filler malzemesi taş, çakıl ve kalker tozu veya silt malzemelerinden olup kesinlikle kil, yabancı ve zararlı madde ihtiva etmeyecek, tamamı 30 No’lu elekten geçen ve 200 No’lu elekten ağırlıkça en çok %60’ ı geçen malzemeyi ihtiva edecek ve TS EN 933–8, AASHTO T 176 metoduna göre yapılan Kum Eşdeğeri deney değeri en az %40 olacaktır.

Tablo 3. Filler Malzemesinin Fiziksel Özellikleri

| Elek Açıklığı, inç (mm) | Ağırlıkça % Geçen | Deney Standardı |
| --- | --- | --- |
| No.30 ( 0,600 mm) | 100 | TS 1900 – 1 AASHTO T 11 AASHTO T 27 |
| No.200 (0,075 mm | 60 |  |
| Kum Eşdeğeri | En az % 40 | TS EN 933 AASHTO T 176 |

ÖLÇÜ : Taşıma kamyonlarının dolu ve boş ağırlığı farkı esas alınmak suretiyle tespit edilen Filler(ince agrega) ton cinsinden ağırlığıdır.

- Bordür Tuğlası Teknik Şartname

Tuğla Çeşitleri	: Klinker Bordür

Yüzey Dokusu	: Tel Kesme

Kullanım Alanı	: Kaldırım Yol Ayırıcı

Ebatlar (mm)		: A:125,B:105,C:210,D:105,E:102

Ağırlık			: 3,75 kg

Adet/mtül		: 8.7

Renk			: Doğal toprak.

Palet adedi		: 360

1- Bordür tuğlaları TS EN 1344 kilden mamül zemin döşemesi kaplama elemanları standardına uygun ve belgeli olmalıdır.
2- Boyut sapma sınıfı R 1'dir. ( TS EN 1344'e göre en az boyut sapan sınıf).
3- Donma çözülmeye karşı dayanıklılık sınıfı FP 100'dür. ( TS EN 1344'e göre )
4- Enine kırılma yükü sınıfı T4'dür. ( TS EN 1344'e göre en üst sınıf )
5- Aşınma dayanıklılık sınıfı A3'dür. ( TS EN 1344'e göre en üst sınıf )
6- Kayma kızaklamaya karşı dayanıklılık sınıfı A3'dür. ( TS EN 1344'e göre en üst sınıf )
7- TS EN 1344 belgesinde yukarıdaki değerler ve ilgili tuğla ölçüsü işli olacaktır.
8- Tuğla görünür yüzeyleri tel kesme yüzey dokulu olacaktır. ( Terasit / Gözenekli yüzey )
9- Doğal toprak renginde olacaktır.

10- 210 x 105 x D ( D: kalınlık ) ölçülü tuğlalar yivli ve yivsiz olarak istenebilir.
11- Klinker tuğlalar 1950 kg. /m³ +/- 50 yoğunlukta olacaktır.

- Taban Tuğlası Teknik Şartname

Tuğla Çeşitleri	: Taban Tuğla

Yüzey Dokusu	: Tel Kesme

Kullanım Alanı	: Yaya ve Hafif Araç Trafiği Zemini

Ebatlar (mm)		: A:210,B:105,C:50

Adet / m²		: 45

Ağırlık			: 2,3 – 2,4 kg

Renk			: Doğal toprak.

Palet adedi		: 600

1- Taban tuğlaları TS EN 1344 kilden mamül zemin döşemesi kaplama elemanları standardına uygun ve belgelidir.
2- Boyut sapma sınıfı R 1'dir. ( TS EN 1344'e göre en az boyut sapan sınıf).
3- Donma çözülmeye karşı dayanıklılık sınıfı FP 100 olmalıdır. ( TS EN 1344'e göre )
4- Enine kırılma yükü sınıfı T4' olmalıdır.  ( TS EN 1344'e göre en üst sınıf )
5- Aşınma dayanıklılık sınıfı A3' olmalıdır.  ( TS EN 1344'e göre en üst sınıf )
6- Kayma kızaklamaya karşı dayanıklılık sınıfı A3' olmalıdır. ( TS EN 1344'e göre en üst sınıf )
7- TS EN 1344 belgesinde yukarıdaki değerler ve ilgili tuğla ölçüsü işli olacaktır.

8- Tuğla görünür yüzeyleri tel kesme yüzey dokulu olacaktır. ( Terasit / Gözenekli yüzey )
9- Doğal toprak renginde olacaktır.

10- Tuğla ebatları 210 x 105 x 50 mm olacaktır.
11- Klinker tuğlalar 1950 kg. /m³ +/- 50 yoğunlukta olacaktır.

- 2cm KALINLIĞINDA 30x60cm BOYUTLARINDA TRAVERTEN YER TAŞI ÖZELLİKLERİ

Alınacak traverten zemin taşı özellikleri aşağıda verilen kriterlere uygun olacaktır.

DİĞER HUSUSLAR:

- Yüklenici firma muayene ve kontrollerde gözlemci bulunduracak ve gözlemci muayene ve kontrol sonuçlarını imzalayacaktır. Aksi taktirde muayene ve kabul raporu, firma tarafından aynen kabul edilmiş sayılacaktır.

- İdare gerek gördüğü taktirde, resmi veya özel kuruluşlarda malzemeler için analiz yaptırabilecektir. Analizlerin tüm giderleri yükleniciye ait olacaktır. Teslim edilen malların muayene ve kabulü, Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından teslim yerinde ve teknik şartnamedeki kriterler ve teslim süresi dikkate alınarak yapılacaktır.

- Gerek teslim yerinde, gerekse resmi veya özel kuruluşlarda yaptırılacak olan muayene ve kontroller neticesinde; hatalı (ölçü malzeme kalitesi vb.) bulunan malzemeleri yüklenici hiçbir ücret talep etmeksizin en geç 3 (üç) gün içerisinde imalat, ölçü ve malzeme hataları bulunmayan isteğe uygun malzemeler ile değiştirecektir.

- Hiçbir suretle fiyat farkı ödenmeyecektir.

- Satın alınacak olan malzemeler teknik şartnamedeki hükümlere uymadığı takdirde ret edilecektir.

- Yükleme, nakliye ve indirme yükleniciye aittir.

- Yüklenici firma malzemeyi idarece gösterilecek yere istifler halinde koyarak teslim edecektir.

- Yükleme, nakliye ve indirme esnasında kırılan, çatlayan ve ezilen ürünler teslim alınmayacaktır.

- Yükleme, nakliye ve indirme esnasında her türlü güvenlik tedbirleri yüklenici tarafından alınacak, bu esnada oluşacak her türlü kazalara karşı yüklenici sorumlu olacaktır.

- Bu şartnamede belirtilmeyen hususlar için İdari Şartname ve Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik geçerlidir.

- İdarece telefon, faks veya posta iletileri ile yapılacak olan taleplere öncelik verilecektir. Siparişler sözleşme süresince peyderpey verilecek ve siparişte belirtilen ürünler en geç siparişe müteakip 5 gün içinde teslim edilecektir. Ürünlerin tamamı sözleşme süresince en az 3 defa da teslim alınacaktır.

- Onayı alınan malın teslimi sırasında; idare tarafından alınan her parti mala ait sevk irsaliyelerini imzalayacak, imzalanan irsaliyelerin bir nüshası idarede diğer nüshası yüklenicide kalacaktır.