MALZEME LİSTESİ

	Sıra
No
	Malzemenin Adı-Açıklaması
	Birimi
	Miktarı

	1
	C30 Hazır Beton (POMPALI)
	m3
	25

	2
	Kauçuk Yüzey Kaplama İzolasyon Spreyi (500 ml'lik)
	Adet
	10

	3
	R4 Grout Harcı (25 kg'lık Torbalar Halinde - Sika, Kalekim veya Muadili)
	Torba
	20

	4
	Çimento ( 50 kg’lık Torbalar Halinde)
	Torba
	200



TEKNİK ÖZELLİKLER


1. C30 Hazır Beton (Pompalı) – 25 m³
· Standartlar: TS EN 206 standardına ve yürürlükteki ulusal tamamlayıcı kurallara uygun olarak üretilecektir.
· Dayanım Sınıfı ve İşlenebilirlik: Beton dayanım sınıfı C30/37 olacaktır. Beton, pompa ile döküme uygun kıvam ve işlenebilirlikte üretilecektir.
· Bileşim ve Sipariş Koşulları: Betonun kıvam sınıfı, çevresel etki sınıfı, en büyük agrega tane büyüklüğü ve diğer karışım parametreleri, uygulama yeri/projesi ve İdarenin sipariş talimatına göre döküm öncesinde netleştirilecektir. Tedarikçi bu bilgiler kesinleşmeden farklı bir beton bileşimi sevk etmeyecektir.
· Sevkiyat: Beton, sipariş edilen miktarda ve taze betonun özelliklerini kaybetmesine neden olmayacak süre içinde transmikser ile sevk edilecektir.
· Ekipman ve Hizmet: Betonun döküm yerine iletilmesi için gerekli beton pompası, pompa operatörü, hortum ve standart pompalama hizmeti birim fiyata dâhil olacaktır.
· Belgelendirme: Her sevkiyatta irsaliye/teslim fişi verilecek; belgede beton sınıfı, üretim/sevk saati, miktar ve üretici bilgileri yer alacaktır.
· Deney ve Kontrol: İdare gerekli gördüğünde TS EN 12350 serisi kapsamında taze beton deneyleri ile TS EN 12390 serisi kapsamında sertleşmiş beton dayanım deneyleri yaptırabilir. Numune alma ve deneyler ilgili standartlara uygun yürütülecektir.

2. Kauçuk Yüzey Kaplama İzolasyon Spreyi (500 ml) – 10 Adet
· Yapı ve Niteliği: Ürün kauçuk/polimer esaslı, püskürtme yöntemiyle uygulanabilen, uygulandığı yüzeyde esnek ve suya/neme karşı koruyucu bir kaplama tabakası oluşturan sprey tipinde olacaktır.
· Ambalaj: Ürün ambalajı net 500 ml olacaktır. Ambalaj, uygulamaya uygun püskürtme başlığına sahip, sızdırmaz ve orijinal olacaktır.
· Performans ve Yapışma: Ürün, üretici teknik föyünde belirtilen yüzeylerde kullanılmaya uygun olacak; kuruduktan sonra yüzeye tutunmasını ve esnekliğini koruyacaktır.



· Uygulama Esasları: Uygulama sıcaklığı, yüzey hazırlığı, kat sayısı, katlar arası bekleme süresi ve tam kuruma süresi üreticinin teknik föyünde belirtilmiş olacaktır.
· Kaplama Kalitesi: Ürün, kullanım amacına uygun şekilde çatlama, dökülme veya yüzeyden ayrılma oluşturmadan kaplama yapabilmelidir. Uygun yüzey ve uygulama koşulları üretici talimatlarına göre sağlanacaktır.
· Etiket ve Belgeler: Her ambalaj üzerinde ürünün adı, net miktarı, üretici bilgisi, parti numarası, kullanım talimatı ve güvenlik uyarıları bulunacaktır. Ürünle birlikte Türkçe güvenlik bilgi formu ve teknik föy talep edilmesi halinde sunulacaktır.

3. R4 Grout Harcı (25 kg) – 20 Torba
· Yapı ve Tanımı: Ürün, çimento esaslı, rötre kontrollü veya rötre yapmayacak şekilde formüle edilmiş, akıcı kıvamda kullanılabilen ve hassas/boşluklu dolgu ile ankraj uygulamalarına uygun grout harcı olacaktır.
· Performans Standardı: Ürün, yapısal tamir harçları için TS EN 1504-3 standardında tanımlanan R4 sınıfı performans gereklerini karşılayacaktır. Üretici teknik föyü ve gerekli uygunluk/performans belgeleri talep edildiğinde sunulacaktır.
· Hazırlama ve Uygulama: Kuru harç, su ilavesiyle hazırlanacak; karışım oranı, karıştırma süresi, uygulanabilirlik süresi, döküm kalınlığı ve kür koşulları üretici teknik föyünde belirtilecektir.
· Karışım Kalitesi: Ürün, önerilen su oranında karıştırıldığında homojen ve topaksız olmalı; uygulama sonrasında ayrışma ve aşırı terleme göstermemelidir.
· Ambalaj: Ürün 25 kg'lık, neme karşı koruyucu, kapalı ve yırtılmamış torbalarda teslim edilecektir.
· Etiket ve Raf Ömrü: Torba üzerinde ürün adı, R4 sınıfı, net ağırlık, üretici bilgisi, parti numarası, üretim tarihi ve raf ömrü/son kullanma tarihi bulunacaktır. Teslim tarihinde ürünün raf ömrü dolmamış olacak; İdareye teslim edilen ürünlerin depolama ve kullanım süresi üretici tarafından beyan edilen koşullara uygun olacaktır.

4. Çimento (50 kg) – 200 Torba
· Standardizasyon: Çimento, TS EN 197-1 standardına uygun, torbalı ve genel inşaat işlerinde kullanıma elverişli olacaktır.
· Sınıf ve Onay: Çimentonun tipi ve dayanım sınıfı, kullanılacağı imalatın/projenin gereğine göre İdare tarafından sipariş öncesinde yazılı olarak belirlenecektir. Tedarikçi, İdarenin onayladığı tip ve sınıf dışında ürün teslim etmeyecektir.
· Ambalaj ve Fiziksel Durum: Her torbanın net ağırlığı 50 kg olacaktır. Torbalar kapalı, sağlam, yırtılmamış ve nem almayacak ambalajda teslim edilecektir. Çimento topaklanmamış, sertleşmemiş ve depolama koşullarına bağlı olarak özelliğini kaybetmemiş olacaktır.
· Etiketleme ve Tazelik: Torba üzerinde üretici adı, çimento tipi ve dayanım sınıfı, TS EN 197-1 uygunluk bilgisi, net ağırlık, üretim tarihi ve parti/lot numarası bulunacaktır. Teslim edilen çimentonun üretim tarihi güncel olacak; teslim tarihinde üretici tarafından beyan edilen kullanım süresi ve depolama şartları aşılmamış olacaktır.








DİĞER HUSUSLAR
1. İşin gerçekleşmesi için yüklenici aşağıdaki kalemlerin ihale bedeli içinde olacağını kabul edecektir.
2. Teklifler KDV hariç verilecektir. 
3. Teslimat ve nakliye yükleniciye ait olacaktır.
4. Ödeme fatura düzenlemesinden itibaren 120 gün içinde yapılacaktır. 
5. Ürünler siparişe istinaden 7 gün içinde teslim edilecektir.
6. Standartlar aksi belirtilmediği sürece, en son tarihli Türk Standartlar Enstitüsü standartları ya da eşdeğer Uluslararası standartlar geçerli olacaktır.
7. Söz konusu işte ulaşım, nakliye vb. sebeplerden dolayı Yüklenici ek ücret talep edemez. Her türlü ulaşım, taşıma vb. giderler Yükleniciye aittir.
8. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.
9. Yüklenicinin, teklif vermiş olduğu malı/hizmeti uygun olarak süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için teklif edilen toplam bedelin % 2 (yüzde iki) oranında gecikme cezası uygulanır.
10. Alım yapılan malzeme Seferihisar Belediyesi ekiplerince kontrolleri yapılarak gösterilen yere teslim edilecektir.
11. Ürünlerin tamamı tek seferde teslim edilecektir.
12. Teslimatta Mal Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği hükümleri geçerli olacaktır.
13. Teklif veren istekli firma alımın kendisinde kalması durumunda şartname ve genel hususları kabul etmiş sayılır.
14. Teklifler 60 gün geçerlidir.
· İletişim Bilgisi: Hüseyin Dikmen/05367998987
· destekhizmetleri@seferihisar.bel.tr


